Памятка по работе с пластиком SIBU

Пластики производства фирмы "SIBU Design" (Австрия) применяются для внутренней отделки помещений, мебели, дверей, в качестве стеновых панелей, потолков. Не рекомендуется их использовать на рабочих поверхностях (столешницы, пол, сидения и т.д.)
Основу пластиков составляет прессованный полистирол толщиной 1 мм, 3 мм, 4 мм или листы/плиты для подвесных потолков - 2 мм). Зеркальный слой - на основе красок из полиэстера, остальные виды рисунков на всех видах пластиков - на основе красок из полистирола. Пластик может выпускаться как на самоклеящейся основе, так и без нее.

ВНИМАНИЕ! Избегайте прямого контакта с водой (вдоль ванны, в душевой). При использовании пластиков с зеркальным слоем края листов и стыки должны быть герметично закрыты, для пластиков с другой поверхностью этого не требуется. Помните, что материал - возгораемый и не должен находиться вблизи открытого источника огня.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Пластик, отгруженный в рулонах, необходимо распаковать и оставить лежать при комнатной температуре (от 18 до 20 градусов) примерно на сутки (можно положить дополнительный груз) чтобы добиться ровной поверхности перед обработкой. Внимание! Пластик 3D нельзя сворачивать в рулон!

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВЕ

- основа должна быть гладкой, чистой, без следов пыли, воска и жира, при необходимости очистить поверхность, не применяя никаких химических веществ (используется влажная чистая ткань);

- рекомендуются пористые или легковпитывающие основы, такие как ДСП, штукатурка, обрабатывать нашим дисперсионным клеем SIBUKLE D22HV или акрилатной грунтовкой глубокого действия (без содержания растворителей);

- вакса и силикон не должны находится на поверхности. Значение коэффициента адгезии должно быть не менее 38 dyn!

ТЕМПЕРАТУРА НАКЛЕИВАНИЯ И ОБРАБОТКИ

- идеальная рабочая температура при наклеивании и обработке составляет от +15°C до +30°C;

- используемые материалы должны акклиматизироваться, т.е, как оклеиваемая поверхность, так и наклеиваемый материал должны быть комнатной температуры, чтобы избежать возможной конденсации на поверхности;

- лучше всего, чтобы оклеиваемая поверхность была теплой (макс. t=40°C);

- пластик не рекомендуется применять на поверхностях, подверженных попаданию прямых солнечных лучей и с температурой выше +60°C (при более высоких температурах возможна деформация материала).

ОБРАБОТКА ПЛАСТИКА

- необходимо всегда начинать резать пластик с лицевой стороны (материалы нельзя обрабатывать с изнаночной стороны);

- пластик можно легко обрабатывать на деревообрабатывающем оборудовании (раскрой, фрезерование, распил, сверление);

- при обработке пластик не крошится (не хрупкий материал).

НАКЛЕИВАНИЕ

- липкую основу (для пластиков на самоклеящейся основе) необходимо освобождать от защитного слоя по мере наклеивания, не касаясь клеевой поверхности, так как ее загрязнение в очень сильной степени снижает схватываемость;

- для приклеивания гладких пластиков без самоклеящейся основы рекомендуется использовать самоклеящуюся ленту (двусторонний скотч) или клей на водной или каучуковой основе (недопустимо применение клеев на основе ацетона и т.п.);

- листы пластика необходимо плотно прижимать к оклеиваемой поверхности при помощи резинового валика для наклеивания обоев;

- склеенные детали положить на 1-2 часа под давление;

- необходимо следить за тем, чтобы вся поверхность была плотно прижата, избегать образования пузырей воздуха;

- при приклеивании перфорированных листов без самоклеящейся основы рекомендуется использовать самоклеящуюся ленту (двусторонний скотч). Расстояние между полосами не должно превышать 150 мм. При перфорации "15х15" нужно использовать ленту шириной 8 мм и максимальный отступ не должен превышать 75 мм.

- для приклеивания к пористым или легковпитывающим поверхностям рекомендуется использовать наш дисперсионный клей SIBUKLE D22HV, инструкцию по использованию клея смотрите на упаковке;

- для приклеивания декоративных пластиков на ламинированные поверхности необходимо использовать только пластики на самоклеящейся основе;

- во избежание отставания краев декоративного пластика от подложки по причине поверхностного натяжения или сжатия и расширения материала рекомендуется использовать прижимающие профили - М58 и М60 или универсальные (внутренние и наружные) уголки М50.

ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ОТСТУПЫ НА РАСШИРЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- пластик, профили и ленты производятся из термопластичного полистирола, который расширяется при повышении температуры на 10 градусов на 0,7 мм на 1м длины;

- между отдельными листами пластика должны быть выдержаны деформационные швы 0,5-2 мм;

- между листом и кромочным профилем, стыковочным профилем или уголком  (М58, М60, М50) необходимо оставлять зазор около 0,5 - 2 мм шириной;
при более высокой температуре окружающей среды, а также при частой смене температур, деформационные швы должны быть больше, а размеры листов меньше.

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ И ЧИСТКА

- весь пластик, а также профили и ленты покрыты защитной пленкой, которую нужно снять после окончания работ;

- при сильном загрязнении необходимо использовать средства для чистки пластмасс или средства для мытья окон (категорически запрещается использовать абразивные чистящие средства).